## Slide 2
01 / YAKLAŞIM
Cupro boyamada temel yaklaşım
TDS + laboratuvar + makine doğrulaması

## Slide 3
02 / ÖN İŞLEM
Ön işlemde kontrollü kimyasal seçim
Kimyasal sistem doğrulama akışı

## Slide 4
03 / DÜZE MEKANİĞİ
Düşük mekanik stres, kararlı dolaşım
Setpointler makine ve kumaşa özgüdür

## Slide 5
05 / PROSES EĞRİSİ
Kontrollü dozaj ve kademeli sıcaklık
Reaktif boyama örnek proses eğrisi

## Slide 6
04 / BOYARMADDE
Boyarmadde seçimi tek parametre değildir
Ürün ailesi, lif karışımı ve wash-off davranışı birlikte değerlendirilir.
%100 CUPRO
Bifonksiyonel reaktifler aday gruptur. Ürün kimyası tek yapı gibi genellenmez.
CUPRO / PES
Alkali-clearable dispers sistemler klasik reduction clearing ihtiyacını azaltabilir.
CUPRO / ELASTAN
Staining riski boya + yardımcı kimyasal + wash-off sistemiyle kontrol edilir.

## Slide 7
06 / WASH-OFF
Boya sonrası yıkama ve nötralizasyon
Asetik asit konsantrasyonu ve sabunlama şartları TDS/lab ile doğrulanır.

## Slide 8
07 / FINISH RAM
Finish Ram kimyasal sistemi
Kesin g/L ve curing değerleri ticari ürün TDS’si, pickup ve kumaş denemesiyle belirlenir.
%100 CUPRO
Ana sistem: düşük sararmalı amino-fonksiyonel veya hidrofilik silikon. PU yalnız hedef performansa göre.
CUPRO / ELASTAN
Elastan uyumlu silikon. Elastomerik PU opsiyonel. Crosslink reçinesi standart çözüm değildir.
CUPRO / PES
Düşük sararmalı silikon. Antistatik ajan PES oranı ve final performansa göre opsiyonel.

## Slide 9
08 / TROUBLESHOOTING
Kök neden tek değildir
Problem → olası nedenler → kontrol sırası → doğrulama ölçümü
MEKANİK
Düze etkisi, rope turnover, loading, sürtünme ve banyo hareketi birlikte kontrol edilir.
BOYAMA
EC-zaman, pH-zaman, sıcaklık uniformitesi, dozaj ve TDS karşılaştırılır.
RAMÖZ
Gerçek kumaş sıcaklığı, dwell, pickup, pH ve finish uyumu birlikte doğrulanır.

## Slide 10
09 / MALİYET
Right First Time doğrudan maliyet etkisidir
20.000 kg/gün senaryo modeli; piyasa teklifi değildir.

## Slide 11
TEKNİK YAYIN
Tam teknik dosyalar üyelik kontrollü olarak sunulmalıdır.
https://bahribudak.com/tr/blog/cupro-kumaslarda-reaktif-boyama
MASTER PDF
Final teknik referans
MASTER DOCX
Düzenlenebilir teknik yayın
PPTX + CAROUSEL
Sunum ve sosyal yayın paketi